

**RFSB**



**Beton, Kalkzandsteen (hard), algemeen bouwmateriaal**

* Uitslijpen van scheuren/groeven in beton
* Beschermsegmenten verhinderen undercutting en daarmee segmentbreuk
* Breedte van de frees 15 mm
* Gebruik van een voegenfrees is mogelijk met b.v. Wakra Dicorel 2001 of een haakse slijper (min. 1400 watt)
* Ø 125 - 150 mm