ABS-cassette

HSS-Co Spiraalboren, type HD-S, Gold-Line, in ABS-cassette

### Uitvoering

HSS-Co (5%) spiraalboren DIN 338, type HD-S, kernversterkt, geslepen uitvoering, cobalt gelegeerd, goudkleurig, tophoek 130°, met kruisaanslijping volgens DIN 1412 Form C. Powered by Werkö.

### Toepassing

Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten, austenitisch Cr-Ni roestvaststaal, verenstaal, mangaanstaal, titaan en titaanlegeringen, en kortspanige staalsoorten met hoge treksterkte (<1000 N/mm²).

| Art.nr. |  | Omschrijving | Type boren | Kwaliteit | Inhoud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900.0023A |  | 19-dlg. set metaalboren | "110" | Geslepen | ø1 - 10mm / 0,5mm oplopend / 1 stuks elk |
| 900.0029A |  | 25-dlg. set metaalboren | "110" | Geslepen | ø1 - 13mm / 0,5mm oplopend / 1 stuks elk |